# Что и как горит?

Главная -> СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ -> Статьи -> Что и как горит?

Пожар — одно из величайших бедствий, сопровождающих человечество на протяжении всей его истории. Чтобы наш дом не стал для нас «последним убежищем», следует позаботиться о его пожаробезопасности. Так что сведения о пожарной опасности строительных материалов и их огнезащите станут для нас не лишними.

Специалисты отмечают, что все строительные материалы по виду использованного для их изготовления сырья подразделяются на минеральные и органические. Органические в свою очередь делятся на древесные, полимерные и битумные.

Известно, что минеральные строительные материалы являются несгораемыми материалами. Они не выделяют при пожаре токсичных газов и дыма. Но даже небольшая модификация полимерными или органическими материалами, отмечают специалисты, увеличивает их пожарную опасность.

Какова же пожарная опасность некоторых видов минеральных строительных материалов, получивших значительное распространение в строительстве?

Несгораемые материалы

·  бетоны и растворы на минеральных вяжущих;

·  кирпич;

·  керамика;

·  металлы;

·  стекло;

·  сборные панели, окрашенные силикатовермикулитом;

·  минеральная вата.

Трудносгораемые материалы

·  плиты звукопоглощающие гипсовые литые;

·  плиты гипсовые литые декоративные;

·  листы гипсокартонные;

·  полимергипсовые облицовочные декоративные плиты;

·  панели отделочные гипсокартонные;

·  асбестоцементные листы;

·  плиты звукопоглощающие облицовочные минераловатные на крахмальном связующем «Акмигрань».

Сгораемые материалы
В качестве отделочных материалов используют материалы на основе древесины и целлюлозы: древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты; деревянные панели; доски, рейки, фанера. Все эти материалы являются сгораемыми. При этом модификация древесины полимерами повышает ее пожарную опасность.

Многие материалы для полов, в частности поливинилхлоридные линолеумы, пожароопасны. Практически все виды ПВХ разлагаются при температуре выше 230°С и относятся к сгораемым материалам.

·  При температуре выше 230°С начинается термическое разложение ПВХ-материалов с выделением газообразных продуктов, выход которых увеличивается с повышением температуры.

·  При температуре выше 300°С они воспламеняются.

·  При температуре 450–600°С они самовоспламеняются. Основными газообразными продуктами горения на основе ПВХ являются хлористый водород, оксид и диоксид углерода.

При концентрации хлористого водорода, выделяемого в процессе горения, 4,5 мг/л, хлора 0,7 мг/л смерть человека наступает через 5–10 минут. Горение ПВХ-материалов сопровождается интенсивным дымовыделением.

В роли конструкционных материалов чаще всего выступают неорганические материалы — кирпич, изделия из гипса, обычного и легкого бетона, древесные и полимерные материалы. Полимерные материалы, как правило, играют роль конструкционно-отделочных, а в качестве отделочных материалов используют в основном тонколистовые пластики, полистирольные плитки, декоративные поливинилхлоридные рейки, линкруст, пленки, а также материалы на основе бумаги — обои.

По основному сырью, из которого изготовлен материал, облицовочные материалы можно разделить на поливинилхлоридные, полистирольные, полиэтиленовые, полиэфирные, фенолформальдегидные.

Любопытно то, что при испытании в стандартных условиях одиночных образцов они, как правило, горят. При испытаниях же в конструкциях они могут не гореть (например, бумажные обои и поливинилхлоридные пленки, наклеенные на стены). В условиях возникновения пожара эти материалы обладают повышенной пожарной опасностью.

Стеклопластики полиэфирные относятся к группе сгораемых материалов. При горении выделяется больше токсичных продуктов, чем у древесины. Обладают высокой дымообразующей способностью.

Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы характеризуются водонепроницаемостью, морозостойкостью, трещиностойкостью, водо- и атмосферостойкостью. Эти свойства им придают битумы, каучуки, резинобитумные полимеры, на основе которых они производятся. Все эти материалы сгораемы, часто с быстрым распространением пламени и высокой дымообразующей способностью.

Следует особо отметить такие компоненты и материалы, как пенополиуретаны (ППУ). Они имеют повышенную пожарную опасность с выделением весьма токсичных газов.

Введение антипирена или применение фосфорсодержащих добавок дает возможность получать трудновоспламеняющиеся ППУ. При температуре выше 170°С полиуретаны начинают разлагаться с выделением токсичных и сгораемых летучих продуктов. Концентрация паров изоцианатов и цианистого водорода велика и представляет опасность для жизни человека.

Огнезащитные покрытия
Наиболее перспективным и эффективным методом огнезащиты древесных материалов в условиях строительной площадки является, по утверждению специалистов, нанесение огнезащитных покрытий.

Огнезащитные покрытия по механизму действия, толщине и функциональному назначению подразделяются на следующие типы:

·  огнезащитные обмазки толщиной 10–70 мм, для декоративных целей не используются;

·  огнезащитные краски толщиной 1–10 мм, могут выполнять декоративные функции, скрывая при этом цвет и текстуру дерева;

·  декоративные покрытия, образующие защитную пленку толщиной до 1 мм, сохраняют цвет и текстуру древесины;

·  вспучивающиеся покрытия;

·  комбинированные покрытия.

Огнезащита древесных конструкций и изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиПов, специальных рекомендаций, норм проектирования деревянных конструкций и правил производства и приемки работ.

Огнезащитные покрытия следует наносить на деревянные конструкции и изделия, имеющие влажность не более 15%.

Существуют и более сложные технологии огнезащитной пропитки древесины, которые могут быть применены в заводских условиях. Это пропитка древесины под давлением, автоклавнодиффузионная пропитка, пропитка в ванне, поверхностная пропитка и пропитка с помощью суперобмазок.

Материалы предоставлены журналом «Строительный сезон» 
sezon.stroyca.ru

суббота, 17 мая 2008 г.