### Рекомендации по применению асбестоцементных труб.

1. Условия прокладки трубопроводов кабельной канализации связи

1.1. Трубопровод кабельной канализации должен прокладываться с уклоном, не менее 3-4 мм на 1 м длины от середины пролета в сторону колодцев для обеспечения стока попадающей в каналы воды.

1.2. На местности с достаточным естественным уклоном трубопровод может одинаково заглубляться по всей длине пролета и лишь на подходах к колодцам ему должен придаваться уклон, обеспечивающий вход в колодцы на заданных вертикальных отметках.

1.3. На местности без достаточного снижения трубопроводов должен прокладываться с уклоном в одну сторону, когда у одного колодца задается минимальное, а у другого - завышенное заглубление или с уклоном в обе стороны от мест пролета с минимальным заглублением.

2. Прокладка асбестоцементных труб и формирование многоотверстных блоков

2.1. Прокладка асбестоцементных труб на дне траншеи происходит на валики из просеянного грунта или песка высотой 50- 60 мм.

2.2. На валики укладывается первая крайняя труба, чтобы придать уклон уложенной трубе, сначала приподнимается один и затем второй конец трубы и с некоторым усилием вдавливаются в валики из просеянного грунта или песка. Заданный уклон трубы должен корректироваться большим или меньшим утоплением одного из ее концов и контролируется рейкой или уклономером. Аналогично следует укладывать и другие трубы нижнего ряда, оставляя между ними промежутки в 20-25 мм.

2.3. После прокладки первого ряда труб все промежутки между ними необходимо засыпать мягким грунтом до стенок траншей с тщательной трамбовкой. После трамбовки первый ряд продолженных труб должен быть засыпан мягким грунтом или песком так, чтобы после уплотнения между ними и следующим рядом труб обеспечивалась прослойка толщиной 20-25 мм. Так же прокладываются и последующие ряды труб со сдвигом каждого из них по отношению к предыдущему на 200-250 мм (рис. 1).

3. Способы соединения асбестоцементных труб при сооружении кабельной канализации связи

3.1. Большое распространение получил способ стыковки асбестоцементных труб при помощи полиэтиленовых муфт типа МПТ. Перед соединением стыков труб производят тепловой разогрев муфты, предварительно прогревая ее в бачке с горячей водой, нагретой до 90-100° С муфту выдерживают в горячей воде не менее 10 мин.

3.2. Горячую муфту надевают одним концом на ранее положенную трубу до упора во внутреннюю перегородку. Конец второй трубы вставляют в муфту с противоположной стороны также до упора во внутреннюю перегородку. Способ соединения асбестоцементных труб п/э муфтами приемлен при прокладке их в нормальных сухих грунтах.

3.3. Для мокрых грунтов наиболее надежным является способ стыкования труб при помощи асбестоцементных муфт, заливаемых горячим битумом.

3.4. На конец ранее уложенной трубы (рис. 2.1 поз. 1) надевают асбестоцементную муфту, в которой предварительно рассверливают 2 отверстия диаметром 1: -20 мм по одной продольной линии, затем укладывают вторую трубу (рис. 2.1 поз. 2) . придвигают так, чтобы ее конец присоединился плотнее к ранее уложенной трубе. Производят центрирование концов соединяемых труб и затем а/ц муфту надевают на концы соединяемых труб, размещая ее в полном соответствии с ранее произведенной разметкой. (рис. 2.2).

3.5. Образовавшийся зазор между наружными стенками соединяемых труб и внутренней - муфты заполняют пеньковой прядью, которая после уплотнения должна занимать более 1/3 стыкового пространства по длине соединительной муфты.

В отверстия муфты заливают горячий расплавленный битум до момента его полного проникновения в оставшиеся полости между трубой и муфтой. Отвердение битума должно происходить в естественных условиях и до отвердения битума стык не шевелить.

Техническая характеристика асбестоцементных безнапорных труб

| Условный проход | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Справочный вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наружный | внутренних |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 100 | 9 | 3950 | 24 |
| 150 | 161 | 141 | 10 | 3950,4950 | 37,47 |
| 200 | 211 | 189 | 11 | 5000 | 66 |
| 300 | 307 | 279 | 14 | 50000 | 125 |
| 400 | 402 | 368 | 17 | 5000 | 202,5 |

* - размеры внутренних диаметров являются справочными.

Рис.1 Первоначальное положение асбестоцементной муфты при монтаже стыкуемых труб
1, 2 - асбестоцементные трубы, 3- асбестоцементная цилиндрическая муфта

1,2 - асбестоцементные трубы;
3-асбестоцементная цилиндрическая муфта
4 - заделка из пеньковой пряди;
5 - цементная заделка.
Рис 2. Положение асбестоцементной муфты в смонтированном соединении

### Рекомендации по применению асбестоцементных безнапорных труб для прокладки трубопроводов при строительстве подземной кабельной канализации связи.

1. Условия прокладки трубопроводов кабельной канализации связи

1.1. Трубопровод кабельной канализации должен прокладываться с уклоном, не менее 3-4 мм на 1 м длины от середины пролета в сторону колодцев для обеспечения стока попадающей в каналы воды.

1.2. На местности с достаточным естественным уклоном трубопровод может одинаково заглубляться по всей длине пролета и лишь на подходах к колодцам ему должен придаваться уклон, обеспечивающий вход в колодцы на заданных вертикальных отметках.

1.3. На местности без достаточного снижения трубопроводов должен прокладываться с уклоном в одну сторону, когда у одного колодца задается минимальное, а у другого - завышенное заглубление или с уклоном в обе стороны от мест пролета с минимальным заглублением.

2. Прокладка асбестоцементных труб и формирование многоотверстных блоков

2.1. Прокладка асбестоцементных труб на дне траншеи происходит на валики из просеянного грунта или песка высотой 50- 60 мм.

2.2. На валики укладывается первая крайняя труба, чтобы придать уклон уложенной трубе, сначала приподнимается один и затем второй конец трубы и с некоторым усилием вдавливаются в валики из просеянного грунта или песка. Заданный уклон трубы должен корректироваться большим или меньшим утоплением одного из ее концов и контролируется рейкой или уклономером. Аналогично следует укладывать и другие трубы нижнего ряда, оставляя между ними промежутки в 20-25 мм.

2.3. После прокладки первого ряда труб все промежутки между ними необходимо засыпать мягким грунтом до стенок траншей с тщательной трамбовкой. После трамбовки первый ряд продолженных труб должен быть засыпан мягким грунтом или песком так, чтобы после уплотнения между ними и следующим рядом труб обеспечивалась прослойка толщиной 20-25 мм. Так же прокладываются и последующие ряды труб со сдвигом каждого из них по отношению к предыдущему на 200-250 мм (рис. 1).

3. Способы соединения асбестоцементных труб при сооружении кабельной канализации связи

3.1. Большое распространение получил способ стыковки асбестоцементных труб при помощи полиэтиленовых муфт типа МПТ. Перед соединением стыков труб производят тепловой разогрев муфты, предварительно прогревая ее в бачке с горячей водой, нагретой до 90-100° С муфту выдерживают в горячей воде не менее 10 мин.

3.2. Горячую муфту надевают одним концом на ранее положенную трубу до упора во внутреннюю перегородку. Конец второй трубы вставляют в муфту с противоположной стороны также до упора во внутреннюю перегородку. Способ соединения асбестоцементных труб п/э муфтами приемлен при прокладке их в нормальных сухих грунтах.

3.3. Для мокрых грунтов наиболее надежным является способ стыкования труб при помощи асбестоцементных муфт, заливаемых горячим битумом.

3.4. На конец ранее уложенной трубы (рис. 2.1 поз. 1) надевают асбестоцементную муфту, в которой предварительно рассверливают 2 отверстия диаметром 1: -20 мм по одной продольной линии, затем укладывают вторую трубу (рис. 2.1 поз. 2) . придвигают так, чтобы ее конец присоединился плотнее к ранее уложенной трубе. Производят центрирование концов соединяемых труб и затем а/ц муфту надевают на концы соединяемых труб, размещая ее в полном соответствии с ранее произведенной разметкой. (рис. 2.2).

3.5. Образовавшийся зазор между наружными стенками соединяемых труб и внутренней - муфты заполняют пеньковой прядью, которая после уплотнения должна занимать более 1/3 стыкового пространства по длине соединительной муфты.

В отверстия муфты заливают горячий расплавленный битум до момента его полного проникновения в оставшиеся полости между трубой и муфтой. Отвердение битума должно происходить в естественных условиях и до отвердения битума стык не шевелить.

Техническая характеристика труб и муфт

| Условный проход | Трубы | Муфты |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Толщина | Длина | Диаметр | Толщина | Длина |
|  | наружный | внутренний |  |  | наружный | внутренний |  |  |
| 100 | 118 | 100 | 9 | 3950 | 160 | 140 | 10 | 150 |
| 150 | 161 | 141 | 10 | 3950 | 212 | 188 | 12 | 150 |
| 200 | 211 | 189 | 11 | 5000 | 262 | 234 | 14 | 150 |
| 300 | 307 | 279 | 14 | 5000 | 366 | 334 | 16 | 150 |
| 400 | 402 | 368 | 17 | 5000 | 477 | 441 | 18 | 180 |

1-асбестоцементные трубы
2-слой песка высотой 20-30 мм

Рис.1. Формирование многоканальных блоков из асбестоцементных труб для кабельной канализации связи

1,2-асбестоцементные трубы;
3-асбестоцементная муфта;

Рис. 2.1. Первоначальное положение асбестоцементной муфты при монтаже соединения стыкуемых труб

1,2- асбестоцементные трубы
3-асбестоцементная муфта
4-отверстия для заливки компаунда;
5- заделка из пеньковой пряди;
6-битумный компаунд

Рис. 2.2. Положение асбестоцементной муфты в смонтированном соединении